	MAT	G2	COA	041

Désignation du matériel (et dénomination commerciale):
Rectifieuse CONTROLAB
Performances soumises au contrôle : Planéité des éprouvettes rectifiées (NF EN 12390-1)

MOYENS DE CONTROLE
– Un barreau métallique rectifié / – Un jeu de cales d’épaisseur

PERIODICITE DE CONTRÔLE
12 mois

ENREGISTREMENTS DES CONTRÔLES
Chaque contrôle annuel est enregistré sur papier et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / Il est archivé dans la chemise-matériel COA 041 située dans les meubles-tiroirs métalliques du couloir de la salle E025.

INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE / Prendre trois éprouvettes rectifiées issues d’un même prélèvement de béton. / La norme NF EN 12390-1 fixe une tolérance sur la planéité de 0.0006.d avec d le diamètre de l’éprouvette en mm. / Type d’éprouvette cylindrique Tolérance de planéité selon NF EN 12390-1 Cale de contrôle à utiliser / 160x320 mm 96 µm 90 µm / 110x220 mm 66 µm 60 µm / Prendre trois éprouvettes rectifiées et procéder comme suit : / Disposer l’éprouvette verticalement , face de mesure vers le haut. / Mettre en contact le barreau métallique avec la surface rectifiée de l’éprouvette. / Essayer de faire passer la cale de entre le barreau et la surface béton. Noter si la cale « passe » ou ne « passe pas ». / Recommencer l’opération sur la deuxième face rectifiée. / Le contrôle de planéité est réputé conforme si pour chaque face rectifiée des trois éprouvettes, la cale de ne passe pas.