Programme essais
Principe de mesure	Caractéristique ou grandeur	Matrice ou type d’équipement	date ou Fréquence	organisateur de la CIL	résultat	Commentaires
Granulométrie	% passant	Tamis	Mars 2018 / prochain max 2021	Interne Cerema	conforme	Incertitudes prises selon la norme NF P18-545
Masse de Bleu	g. bleu / 1 kg de sable ou de fines	Ustensiles de chimie	2019 / prochain max 2021	Interne Cerema	conforme	Incertitudes prises selon la norme NF P 18-545
Aplatissement	% en masse	Tamis à fentes	Mars 2018 / prochain max 2021	Interne Cerema	conforme	Incertitudes prises selon la norme NF P 18-545
Micro-Deval en présence d’eau	% en masse	Appareil Micro-Deval, tamis	2018 / prochain max 2021	Interne Cerema	conforme	Incertitudes prises selon la norme NF P 18-545
Los Angeles	% en masse	Machine Los Angeles, tamis	2018 / prochain max 2021	Interne Cerema	conforme	Incertitudes prises selon la norme NF P 18-545

Résistance en compression	éprouvettes 15x30 cm / éprouvettes 11x22 cm	Presse Walter& Bai 3000 kN	18 ième campagne / prochain 2020 (courrier reçu en novembre 2019)	CEBTP	Satisfaisants / rapport reçu la 28/11/2018	à la fois sur la campagne principale et la campagne optionnelle
Résistance en compression	éprouvettes 15x30 cm	Presse Walter& Bai 3000 kN	19 ième campagne	CEBTP	Essais réalisés fin 2020 – en attente du rapport d’analyse
Perméabilité au gaz	Perméabilité en m2	Perméamètre CEMBUREAU	2016 / prochain : 2019 (essais croisés terminaux de perfdub)	PN perfdub	Satisfaisants	Résultats compris dans l’incertitude admise pour cet essai (30%)
Migration des chlorures	Coefficient de diffusion en m2/s	Cellule électrolytique	2016 / prochain : 2019 (essais croisés terminaux de perfdub)	PN perfdub	Satisfaisants	Résultats compris dans l’incertitude admise pour cet essai (15%)